ГОСТ 1415-93 (ИСО 5445-80) Группа В12 ОКП 08 2100 / МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ / ФЕРРОСИЛИЦИЙ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ Ferrosilicium. Specification and conditions of delivery / МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Минск / Предисловие / 1 РАЗРАБОТАН ТК 8 "Ферросплавы" / ВНЕСЕН Госстандартом России / 2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4-93 от 19 октября 1993 г.) / За принятие проголосовали: / Наименование государства Наименование национального органа по стандартизации / Республика Армения Республика Белоруссия Республика Казахстан Республика Молдова Российская Федерация Туркменистан Республика Узбекистан Украина Армгосстандарт Белстандарт Госстандарт республики Казахстан Молдовастандарт Госстандарт России Туркменгосстандарт Узгосстандарт Госстандарт Украины / 3 Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта ИСО 5445-80 "Ферросилиций. Технические требования и условия поставки" с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства / Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1415-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г. / 4 ВЗАМЕН ГОСТ 1415-78 / Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России / Дата введения 1997-01-01 / 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ / Настоящий стандарт устанавливает технические требования и условия поставки ферросилиция, поставляемого для металлургической и литейной промышленности. Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, набраны курсивом. / 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ / Ферросилиций - легирующий сплав железа и кремния с минимальным содержанием кремния 80 % по массе и максимальным - 95 % по массе, полученный путем восстановления. / 3 ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА / Заказ на ферросилиций должен содержать: / а) количество; б) составление партии; в) химический состав в соответствии с таблицами 1 и (или) 1а; г) диапазоны размеров частиц в соответствии с таблицами 2 и (или) 2а; д) необходимые требования к протоколу об анализе, упаковке. / 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ / 4.1 Составление партии Ферросилиций поставляется партиями, составленными одним из трех методов. / 4.1.1 Поплавочный метод Партия, составленная поплавочным методом, состоит из массы ферросилиция одной плавки (или одной части непрерывной плавки). / 4.1.2 Помарочный метод Партия, составленная помарочным методом, состоит из нескольких плавок (или частей непрерывных плавок) одной марки ферросилиция. Массовая доля кремния в плавках (или частях непрерывных плавок), составляющих партию, не должна отличаться друг от друга более чем на 3 %. / 4.1.3* Смешанный метод Партия, составленная смешанным методом, состоит из нескольких плавок (или частей непрерывных плавок) ферросилиция одной марки, который измельчен до частиц менее X** мм и тщательно перемешан. Содержание основного элемента в плавках (или частях непрерывных плавок), составляющих партию, может колебаться между минимальным и максимальным пределами, установленными для данной марки ферросилиция. / 4.2 Химический состав Марки и химический состав ферросилиция должен соответствовать указанным в таблице 1 и (или) таблице 1а*. / 4.2.1 В таблицах 1 и 1а* приведены только основные элементы и обычные примеси. По требованию потребителя при согласии поставщика и потребителя устанавливаются более узкие диапазоны содержания элементов и (или) различные пределы установленных элементов и (или) пределы неустановленных элементов. / 4.2.2 Химический состав, указанный в таблицах 1 и (или) 1а, приведен с точностью методов опробования и анализа ферросилиция (см. разд. 7). _________________________________________________________________ * Рекомендуемые требования. ** Величина X будет установлена после дополнительных исследований. / Таблица 1 / Марка Массовая доля, % / кремния углерода серы фосфора алюминия марганца хрома / не более / ФС90 ФС75 ФС70 ФС70А11 ФС65 ФС50 ФС45 ФС25 ФС20 Св. 87 до 95 вкл. " 74 " 80 " " 68 " 74 " " 68 " 74 " " 63 " 68 " " 47 " 52 " " 41 " 47 " " 23 " 29 " " 19 " 23 " 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 1,0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,10 3,5 3,0 2,0 1,0 2,5 1,8 2,0 1,0 1,0 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 1,0 1,0 1,0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 / Таблица 1а / Марка Массовая доля, % / кремния алюминия фосфора серы углерода марганца1 хрома1 титана1 / Более до и вкл. Более до и вкл. / не более / FeSi10 FeSi15 FeSi25 FeSi45 FeSi50 FeSi65 FeSi75A/l FeSi75A/l,5 FeSi75A/2 FeSi75A/3 FeSi90A/l FeSi90A/2 8,0 14,0 20,0 41,0 47,0 63,0 72,0 72,0 72,0 72,0 87,0 87,0 13,0 20,0 30,0 47,0 51,0 68,0 80,0 80,0 80,0 80,0 95,0 95,0 - - - - - 1,0 1,5 2,0 1,5 0,2 1,0 1,5 2,0 1,5 2,0 1,0 1,5 2,0 3,0 1,5 3,0 0,15 0,15 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 2,0 1,5 1,0 0,20 0,20 0,20 0,15 0,15 0,20 0,20 0,15 0,15 3,0 1,5 1,0 1,0 0,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,2 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 / 1 Приведенные максимальные величины даются только для информации / 4.3 Диапазоны размеров частиц / 4.3.1 Ферросилиций поставляется в кусках массой не более 25 кг, в чушках массой не более 45 кг и в виде дробленых просеянных частиц. Диапазоны размеров частиц и допуски должны соответствовать таблицам 2 и (или) 2а*. Масса подрешетного продукта установлена для пункта поставки** материала покупателю. Размеры частиц проверяются просеиванием на сите со стальной сеткой с квадратными отверстиями. / 4.3.2 По взаимной договоренности поставщика и покупателя устанавливаются диапазоны размеров частиц и (или) допуски иные, чем указаны в таблицах 2 и (или) 2а*. / Таблица 2 / Класс крупности Размер кусков, мм Массовая доля продукта в партии, %, не более / Надрешетного подрешетного / 1 2 3 4 5 6 7 Св. 100 до 315 " 50 " 200 " 20 " 100 " 10 " 50 " 3,2 " 20 " 3,2 " 10 " 0 " 3,2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - / Примечания: 1 Класс крупности указывают цифрой в конце обозначения марки через тире, например, ФС75-2. 2 Размеры кусков (частиц) соответствуют номинальным размерам сторон квадратных ячеек сеток в свету. / * Рекомендуемые требования. ** Пункт, в котором ответственность за поставку переходит от поставщика к покупателю. Если ни поставщик, ни покупатель не несут ответственности за транспортировку, то такой пункт устанавливается по взаимной договоренности. / Таблица 2а* / Класс Диапазоны размеров частиц, мм Подрешетный продукт, %, по массе Надрешетный продукт , % по массе / всего менее 3,15 мм / 1 2 3 4 5 6 7 8 100-315 75-200 35-100 10-75 3,15-3,5 3,15-10 3,15-6,3 Не более 3,15 20 20 18 18 62 62 62 72 10 Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,15 раза максимальный предел установленного диапазона размеров в двух или трех направлениях / 8 10 10 - / 1 См. приложение 3. 2 Приведенные величины даются только для информации / 4.3.3 При изготовлении ферросилиция в чушках количество мелочи, проходящей через сито с отверстиями 20 х 20 мм, не должно превышать: 10 % массы партии - для ферросилиция марок ФС90, ФС75, ФС70, ФС65; 12 % массы партии - для ферросилиция марок ФС50 и ФС45; 5% массы партии - для ферросилиция марок ФС25, ФС20. При изготовлении ферросилиция всех марок в кусках массой до 25 кг количество мелочи, проходящей через сито с отверстиями 20 х 20 мм, не должно превышать 10 % массы партии. / 4.3.4. Для длительного хранения ферросилиций изготовляют с толщиной слитка не более 100 мм при разливке в один слой или толщиной не более 150 мм при разливке в два слоя. / 4.4 Поверхностные загрязнения Ферросилиций не должен быть загрязнен инородными материалами. Допускаются отдельные включения приварившегося песка, следы противопригарных материалов и графита, а также шлаковая пленка. / * Рекомендуемые требования. / 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ / Пыль ферросилиция по степени воздействия на организм человека относят к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Пыль ферросилиция малотоксичная, обладает умеренными фиброгенными свойствами. Предельно допустимая концентрация (ПДК) пыли кремния в пересчете на SiO2 в воздухе рабочей зоны - 2 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005. Контроль содержания аэрозоля в воздухе рабочей зоны проводят периодически согласно ГОСТ 12.1.005 для веществ 3-го класса опасности по методике определения вредных веществ, утвержденной Министерством здравоохранения. 5.3 Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) и температура самовоспламенения (tсв) аэрозоля различных марок ферросилиция имеют значения, приведенные в таблице 3. / Таблица 3 / Показатель Марки / ФС90 ФС75 ФС65 ФС45 / НКПР, г/м3 tсв, °C 240 980 150 Более 1000 400 Более 1000 1000 - / Другие показатели пожаровзрывоопасности ферросилиция приведены в приложении 1. Методы определения показателей пожаровзрывоопасности по ГОСТ 12.1.044. Ферросилиций размером частиц свыше 3 мм в нормальных условиях негорюч, пожаро- и взрывобезопасен. Ферросилиций с массовой долей кремния 30-90 % выделяет водород и токсичный фосфин. Интенсивность газовыделения порошка ферросилиция приведена в приложении 2. Количество водорода в выделяющихся газах составляет более 92 % по объему. Количество фосфина в выделяющихся газах составляет 0,8-1,6 % по объему. ПДК фосфина - 0,1 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005. НКПР газа (по водороду) - 4,09% об. / 5.6 По степени опасности при транспортировании ферросилиция с массовом долей кремния от 30 до 90 % всех классов крупности для морского и воздушного транспорта и с массовой долей кремния от 30 до 70 % 7-го класса крупности для железнодорожного и автомобильного транспорта относят к классификационному шифру 4323 по ГОСТ 19433. Ферросилиций другого химического состава, а также в чушках массой не более 45 кг, кусках массой не более 25 кг с количеством мелочи, проходящей через сито 20 х 20 мм не более 12 % и 1-6 классов крупности безопасен при транспортировании открытым подвижным составом железнодорожного и автомобильного транспорта. / 5.7 При хранении и транспортировании ферросилиция должны соблюдаться требования ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, ГОСТ 12.1.10. / 6 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ / 6.1 Ферросилиций принимают партиями. Партия должна быть оформлена документом о качестве, содержащим: / 1) товарный знак предприятия-изготовителя; 2) марку ферросилиция и класс крупности; 3) массу брутто и нетто; 4) метод формирования партии; 5) химический состав; 6) номер партии; 7) количество грузовых мест; 8) дату изготовления; 9) номер вагона; 10) штамп отдела технического контроля; 11) обозначение настоящего стандарта. / Объем выборки для контроля химического состава и проверки отсутствия загрязнений на поверхности кусков и чушек - по ГОСТ 24991. Объем выборки для определения гранулометрического состава - по ГОСТ 22310. Контроль гранулометрического состава партии ферросилиция проводят периодически, не реже одного раза в 3 месяца. В каждой партии ферросилиция определяют массовую долю кремния. Массовая доля остальных элементов, указанных в таблице 1, определяется периодически, но не реже одного раза в месяц. По требованию потребителя массовую долю элементов, указанных в таблице 1, определяют в каждой партии. При получении неудовлетворительных результатов испытаний от партии отбирают удвоенное количество точечных проб и испытания повторяют. При повторном получении неудовлетворительных резуль татов хотя бы по одному из показателей партию бракуют. Максимальную массу куска определяют взвешиванием. / 7 ИСПЫТАНИЕ / 7.1 Испытания у поставщика / 7.1.1 Пробоотбор для химического и ситового анализов Пробоотбор для химического и ситового анализов проводится методами, установленными в ГОСТ 24991 и ГОСТ 22310, но применяются и другие методы, дающие такую же точность. Пробоотбор обычно проводится на складе поставщика, если нет какой-либо другой договоренности. Где бы Пробоотбор не проводился, представители поставщика и покупателя могут присутствовать. / 7.1.2 Химический анализ / 7.1.2.1 Химический анализ ферросилиция проводится методами, установленными в ГОСТ 13230.1, ГОСТ 13230.4-ГОСТ 13230.9, ГОСТ 27041, ГОСТ 27069, но применяются и другие методы, обеспечивающие такую же точность. / 7.2 Испытания у потребителя / По требованию потребителя ферросилиций поставляют с пробой, представляющей партию. При необходимости потребитель проводит контрольные испытания химического и гранулометрического состава партии. При контроле химического состава могут быть использованы два варианта: потребитель проводит анализ пробы, представленной поставщиком вместе с партией; потребитель проводит отбор проб и их анализ в соответствии с 7.1.1 и 7.1.2. / 7.2.3 При проведении контрольных испытаний по первому варианту должно выполняться условие |Х| - |Х2| < dK, (1) где Х1 - значение показателя качества по данным поставщика; X2 - результат контрольного анализа у потребителя; dK - допускаемое расхождение между двумя результатами, установленное в стандартах на методы анализа. / 7.2.4 При проведении контрольных испытаний по второму варианту должно выполняться условие |Xl-X2|<l,4 Bобщ, (2) где Вобщ - общая погрешность контроля качества, установленная в ГОСТ 24991. / 7.2.5 Если по результатам контрольного анализа выполняются условия (1) или (2), то качество партии считается удовлетворительным, а численное значение показателя качества (X) может быть уточнено по формуле / 7.2.6 Если по результатам контрольного анализа условие (1) или (2) не выполняется, то потребитель может провести повторные контрольные или арбитражные испытания, если нет другой договоренности. / 7.3 Арбитражные испытания При необходимости арбитражный Пробоотбор проводит арбитр, выбранный по взаимной договоренности поставщика и потребителя. Пробоотбор проводится методами, установленными в ГОСТ 17260, ГОСТ 24991. При взаимной договоренности поставщика, потребителя и арбитра применяются другие методы, дающие такую же точность. Проба, полученная при арбитражном отборе, принимается обеими заинтересованными сторонами. Арбитражный анализ проводится методами, установленными в ГОСТ 13230.4, ГОСТ 13230.4-ГОСТ 13230.9, ГОСТ 27041, ГОСТ 27069. При взаимной договоренности поставщика, потребителя и арбитра могут использоваться и другие методы. Результат, полученный арбитром, считается окончательным, если нет другой договоренности. 7.4 Чистоту поверхности кусков (частиц) оценивают визуально. / 8 УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ / 8.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 26590 с дополнениями: ферросилиций всех марок 5- 7-х классов крупности транспортируют упакованным в стальные барабаны или в специализированных контейнерах; ферросилиций всех марок в кусках до 25 кг, в чушках и 1-4-х классов крупности транспортируют в специализированных контейнерах или навалом; барабаны с ферросилицием, предназначенным для длительного хранения, должны быть окрашены в черный цвет. / 8.2* Ферросилиций пакуют, транспортируют и хранят согласно международным правилам**. Минимальные размеры отверстий систем транспортирования приведены в приложении 3. / * Рекомендуемые требования. ** Международные правила, например: РИД - Международные правила перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. Приложение В. Международные правила перевозки опасных грузов морским транспортом. / ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (справочное) / ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ПЫЛИ ФЕРРОСИЛИЦИЯ / Марка сплава Температура самовоспламенения tсв, ?С Максимальное давление взрыва Ртах, кПа Скорость нарастания давления при dp взрыве - dr кПас-1 Минимальная энергия зажигания Wmin, мДж / ФС90 ФС75 ФС65 ФС45 Более 1000 860 Более 1000 640 700 620 40 — 22000 26000 6000 — 1280 280 — — / ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное) / ИНТЕНСИВНОСТЬ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ПОРОШКА ФЕРРОСИЛИЦИЯ / Интенсивность газовыделения сухого полидисперсного порошка фракции 0-З мм составляет 7-30 см3/кгч; увлажненного - 25-60см3/кгч. / ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (справочное) / МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОТВЕРСТИЙ СИСТЕМ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ / При дроблении ферросилиций разбивается на куски, длина которых может быть значительно больше их толщины. Поэтому отверстия питателей, труб и других видов оборудования для транспортирования ферросилиция должны иметь адекватные размеры, чтобы не допускать закупорки систем. Рекомендуется использовать указанные в табл. 3 размеры как наименьшие для всех критических отверстий в системах транспортирования и подачи ферросилиция. / Класс Минимальный размер, мм / 1 2 3 4 5 750 600 450 400 250 / ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ / Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер раздела, пункта, подпункта / ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 12.1.010-76 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 13230.1-81- ГОСТ 13230.9-81 ГОСТ 17260-87 ГОСТ 19433-88 ГОСТ 22310-84 ГОСТ 24991-81 ГОСТ 26590-85 ГОСТ 27041-86 ГОСТ 27069-86 5.2; 5.5; 5.7 5.1; 5.7 5.7 5.3 7.1.2.1; 7.3.2 / 7.3.1 5.6 7.1.1.1 7.1.1.1; 7.3.1 8.1 7.1.2.1; 7.3.2 7.1.2.1; 7.3.2 / Изменение № 1 ГОСТ 1415-93 (ИСО 5445-80) Ферросилиций. Технические требования и условия поставки Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 26 от 08.12.2004) Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5051 За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004 Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации / Раздел 2. Заменить слова: "с минимальным содержанием кремния 80%" на "с минимальным содержанием кремния 8,0 %". / Пункт 4.3.1. Таблица 2. Заменить наименование графы: "Размер кусков, мм" на "Диапазон размеров частиц, мм"; примечание 1 изложить в новой редакции: "1 Класс крупности или диапазон размеров частиц указывают в конце обозначения марки через тире, например, ФС75-2 или ФС75-20-100"; таблица 2а. Заменить наименование графы: "Класс" на "Класс крупности"; графа "Диапазон размеров частиц, мм". Для класса крупности 5 заменить значение: 3,15-3,5 на 3,15-25. Пункт 5.5 дополнить абзацем (после второго): "Интенсивность газовыделения возрастает по мере увлажнения и увеличения поверхности частиц сплава в единице массы". Пункты 5.6, 8.1, 8.2 изложить в новой редакции: "5.6 Ферросилиций с массовой долей кремния от 30 % до 90 % размером частиц менее 3,2 мм является опасным грузом и относится к подклассу опасности 4.3 по ГОСТ 19433, классификационный шифр- 4323 / Ферросилиций с массовой долей кремния от 30 % до 90 % в диапазоне размеров частиц от 3,2 до 315 мм, в чушках массой не более 45 кг, кусках массой не более 25 кг с количеством мелочи, проходящей через сито 10-10 мм не более 12 %, а также любого размера другого химического состава не обладает опасностью при транспортировании в соответствии с ГОСТ 19433. / 8.1 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 26590 с дополнениями: ферросилиции всех марок размером частиц менее 3,2 мм, упакованный в стальные барабаны и (или) в плотные деревянные ящики, транспортируют крытым подвижным составом; ферросилиций всех марок с размером частиц более 3,2 мм, упакованный по требованию потребителя в стальные барабаны и (или) в плотные деревянные ящики, транспортируют крытым подвижным составом; ферросилиций, в том числе гранулированный, с массовой долей кремния не более 50 %; упакованный в специализированные (жесткие или мягкие) контейнеры, изготовленные по нормативной документации, транспортиру ют открытым подвижным составом; ферросилиций в чушках массой не более 45 кг, в кусках массой не более 25 кг, дробленый по классам крупности с размерами частиц от 10 до 315мм транспортируют навалом открытым подвижным составом и (или) в универсальных контейнерах с водонепроницаемыми загрузочными отверстиями. Барабаны с ферросилицием, предназначенным для длительного хранения, должны быть окрашены в черный цвет. / 8.2 Ферросилиций при внутренних и международных перевозках транспортируют согласно правилам и соответствующим соглашениям, действующим на данном виде транспорта". Раздел 8 дополнить пунктом - 8.З: / "8.3 При транспортировании морским, речным и воздушным транспортом ферросилиция, не относящегося по ГОСТ 19433 к опасным грузам, грузоотправителем должна быть представлена декларация о безопасности груза". / Приложение 2 изложить в новой редакции: / "ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (справочное) / Интенсивность газовыделения увлажненных порошков ферросилиция различных марок фракции 0-3 мм / Марка сплава Интенсивность газовыделения J, дм3/кгч / ФС90 ФС75 ФС65 ФС45 0,02 0,142; 0,030 0,05 0,094 / * Для сухого полидисперсного. / Информационные данные. Заменить ссылки: ГОСТ 13230.1- 81. ГОСТ 13230.4-81 - ГОСТ 13230.9-81 на ГОСТ 13230.1-93, ГОСТ 13230.4-93- ГОСТ 13230.9-93; ГОСТ 22310-84 на ГОСТ 22310-93. (ИУС№7 2005г.)