Госты / 1. Катанка из алюминиевого сплав ГОСТ 20967-75 / Настоящий стандарт распространяется на катанку из алюминиевого сплава, получаемую непрерывным литьем и прокаткой и предназначаемую для изготовления проволоки для электрических целей. / 1.1 Диаметр катанки и предельные отклонения по нему должны соответствовать указанным в табл.1. / Таблица 1. / Номинальный Предельные отклонения / диаметр по диаметру / 9,0 +-0,3 / 12,0 +-0,5 / Катанка должна быть намотана в бухту одним отрезком, масса бухты не должна быть менее 800кг. / Допускается изготовление маломерных бухт катанки массой не менее 300кг. Количество маломерных бухт не должно быть более 20% массы партии. / Технические требования. / 2.1 Катанка изготовляется из сплава марки ABE . / Химический состав катанки должен соответствовать указанному в табл. / Марка сплава Химический состав , % / Основные компоненты Примеси, не более / AL, Mg Si Fe Zn Cu Сум. титана, / марганца, хрома / ABE Основа 0,45-0,6 0,45-0,6 0,4-0,7 0,05 0,05 0,20 / 2.2 Катанка по всей длине должна иметь ровную, гладкую поверхность без трещин, закатов, заусенец, плен, раковин, забоин и посторонних включений. / Допускаются незначительные поверхностные пороки (риски, царапины и др., если глубина их залегания при контрольной зачистке не превышают отклонений, указанных в табл.1 / 2.3 Предел прочности (временное сопротивление разрыву) и относительное удлинение не должно быть менее 10,8*10 в 7 н/м в 2 или 9% соответственно. / 2.4 Электрическое сопротивление постоянному току протянуто из катанки и отожженной при температуре 623-+20 К проволоки, отнесенное к 1м длины и 1 мм в 2 поперечного сечения при температуре 293 К, не должно быть более 0,0295 Ом / 2.5 катанка должна выдерживать технологическую пробу волочением. Длина протянутой части образца не должна быть менее 40 мм. / 2.Сплавы алюминиевые литейные в чушках / Силумин выпускается марок: АК12, АК12ч, АК12оч, АК12пч, АК12П в чушках массой до 20 кг, которые формируют в пакеты массой 900 кг. Силумин используется в машиностроении и для изготовления изделий пищевой промышленности. Химический состав силуминов отвечает требованиям ГОСТ 1583-93 "Сплавы алюминиевые литейные". / Сплав АД31 выпускается в чушках массой 20 кг или в виде цилиндрических слитков диаметром 145 мм, длинной 4400 мм с необрезанными торцами и используются для изготовления алюминиевого профиля. Сплав выпускается по ГОСТ 23855-79 "Слитки цилиндрические из алюминиевого сплава АД31". / Сплав АК9Тм выпускается по техническим условиям ТУ 48-0103-142/0-93 "Сплав алюминиевый литейный в чушках марки АК9Тм" и используется для фасонного литья. Сплав выпускается в чушках массой до 20 кг и формируются в пакеты массой 900кг. Сплав может выпускаться в слитках массой 300 кг или 600 кг. / Сплав АК9ч выпускается по ГОСТ 1583-93 "Сплавы алюминиевые литейные" и используется для фасонного литья. Сплав выпускается в чушках массой до 20 кг и формируются в пакеты массой 900 кг. / Сплав АК9т предназначен для фасонного литья, выпускается по техническим условиям ТУУ 14-10-006-98 "Сплавы алюминиевые литейные в чушках". Сплав выпускается в чушках массой до 20 кг, которые и формируется в пакеты 900 кг. или в крупногабаритных слитках массой 300 кг. / Сплав АК10М2Н предназначен для фасонного лития (поршней), выпускается по техническим условиям ТУ У 14-10-006-98 "Сплавы алюминиевые литейные в чушках". Сплав выпускается в чушках массой до 20кг, которые формируются в пакеты 900 кг. или в крупногабаритных слитках массой 300 кг. / Сплав АК6М2 предназначен для фасонного лития, выпускается по ГОСТ 1583-93 "Сплавы алюминиевые литейные". Сплав выпускается в чушках массой до 20 кг, которые формируются в крупногабаритные пакеты 900 кг или в крупногабаритных слитках массой 300 кг. / Марка Массовая доля элементов, % / Основные компоненты / Mg Si Mn Cu Ti Fe Ni Zn Al / АК12М2 - 11-13 - 1,8-2,5 - 0,6-0,9 - - ост. / АК12М2МгН 0,85-1,35 11-13 0,3-0,6 1,5-3,0 0,05-0,2 - 0,8-1,3 - ост. / АК6М2 0,35-0,5 5,5-6,5 - 1,8-2,3 0,1-0,2 - - - ост. / АК12ч - 10-13 - - - - - - ост. / АК12пч - 10-13 - - - - - - ост. / АК12оч - 10-13 - - - - - - ост. / АК12 - 10-13 - - - - - - ост. / АК9Т 0,3-0,45 8,5-9,5 0,4-0,6 - 0,05-0,15 - - - ост. / АК10М2Н 0,9-1,2 9,5-10,5 - 2,0-2,5 - - 0,8-1,2 - ост. / АК9ч 0,2-0,35 8-10,5 0,2-0,5 - - - - - ост. / АК9пч 0,25-0,35 9-10,5 0,2-0,35 - 0,08-0,15 - - - ост. / АК7М2,5МгМн 0,3-0,5 6-8 0,3-0,5 2-3 - - - - ост. / АД31 0,4-0,9 0,3-0,7 0,1 0,1 0,15 0,5 - 0,2 ост. / Марка Массовая доля элементов, % / Примеси, не более / Mn Cu Zn Ni Pb Sn Zr Mg Ti Cr Fe Ca * / АК12М2 0,5 - 0,8 0,3 0,15 0,1 - 0,2 0,2 - - - 2,1 / АК12М2МгН - - 0,5 - 0,1 0,02 - - - 0,2 0,7 - 1,2 / АК6М2 0,1 - 0,06 0,05 - - - - - - 0,5 - 0,7 / АК12ч 0,4 0,02 0,06 - - - - - 0,13 - 0,5 0,8 - / АК12пч 0,08 0,02 0,06 - - - - - 0,08 - 0,35 0,08 - / АК12оч 0,03 0,02 0,04 - - - - - 0,03 - 0,2 0,04 - / АК12 0,5 0,6 0,3 - - - 0,1 0,1 0,1 - 0,7 - 2,1 / АК9Т - 0,05 0,06 0,1 - - - - - - 0,3 - 0,45 / АК10М2Н 0,05 - 0,06 - - - - - 0,05 - 0,6 - 0,7 / АК9ч - 0,1 0,2 0,1 0,03 0,008 - - 0,6 0,6 - - 1,1 / АК9пч 0,8 0,1 0,3 - 0,03 0,005 0,15 - - - 0,4 - 0,85 / АК7М2,5МгМн - - 0,3 0,2 - - - - - - 0,5 - 1 / АД31 примеси каждая в отдельности 0,05 - - - - 0,1 / * - сумма примесей, не более. / 2. Алюминий первичный, слитки цилиндрические / Чушки первичного алюминия марок А7, А6, А5 выпускаются по ГОСТ 11070-74.Предназначены для переплавки с последующим получением литейных и деформируемых сплавов, кабельно-проводниковой продукции. Чушки выпускаются массой до 20 кг и формируются в пакеты массой 900кг. По согласованию чушки могут выпускаться массой 600 кг. Химсостав алюминия в чушках всех марок отвечает требованиям ГОСТ 11069-74 "Алюминий первичный". / Слитки алюминиевые цилиндрические диаметром 175, длинной 438 мм, выпускается марок А7, А6, А5. Слитки формируются в пакеты массой 750 кг. Слитки цилиндрические диаметром 248 мм, длинной 4320 мм выпускаются марки А7. Цилиндрические слитки используются в кабельно-проводниковой промышленности. Слитки выпускается по ГОСТ 19437-81 "Слитки алюминиевые ци-линдрические". Химический состав алюминия в цилиндрических слитках отвечает требованиям ГОСТ 11069-74 "Алюминий первичный". / Марка Массовая доля элементов, % / Примеси, не более / AL, не менее Fe Si Cu Zn Ti Пр Сум. / А8 99,8 0,12 0,10 0,01 0,04 0,01 0,02 0,20 / А7 99,7 0,16 0,15 0,01 0,04 0,01 0,02 0,30 / А6 99,6 0,25 0,18 0,01 0,05 0,02 0,03 0,40 / А5 99,5 0,30 0,25 0,02 0,06 0,02 0,03 0,50 / 3.Глинозем ГОСТ 6912-87 / Глинозем марок Г-00; Г-0 ГОСТ 30558-98 и ГК ГОСТ 30559-98 используется в производстве высших марок алюминия, электрокорунда, электроизоляционных и электрокерамических изделий, специальных видов керамики, огнеупоров, материалов электронной промышленности и катализаторов. / Марка Глинозем металлургический ГОСТ 30558-98 / Массовая доля примесей, %, не более Влага, %, не более Потери массы при прокаливании(300-1100'С), %, не более / SiO2 Fe2O3 Р2О5 Сумма Na2O+K2O в перерасчете на Na2O / Г00 0,02 0,03 0,002 0,4 2.5 1,2 / Г0 0,03 0,05 0,002 0,5 2,5 1,2 / Марка Глинозем неметаллургический ГОСТ 30559-98 / Массовая доля примесей, %, не более Потери массы при прокаливании(300-11000С), %, не более Массовая доля альфа оксида алюминия, %, не менее Массовая доля монозерен, слагающих агрегаты, %, не менее / SiO2 Fe2O3 Сумма Na2O+K2O в перерасчете на Na2O До 5 мкм До 10 мкм / ГК2 0,12 0,06 0,3 0,2 85 80 - / ГК3 0,12 0,06 0,3 0,2 85 70 - / ГК5 0,12 0,06 0,4 0,15 85 - 80 / 4. Гидрат окиси алюминия ТУ У 14-10-008-99 / Гидрат окиси алюминия применяется для производства криолита, фтористого алюминия, минеральных удобрений для нужд агропромышленного комплекска. / Марка Влага, % ППП Массовая доля примесей в прокаленном продукте, %, не более / SiO2 Fe2O3 Na2O+0.66K2O / Гд00 12 34,0-34,8 0,15 0,03 0,5 / Гд0 12 34,0-34,8 0,2 0,04 0,6 / Гд1 12 34,0-34,8 0,25 0,06 0,7