http://www.volgametal.ru/gosts/gost/?guid=1239

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР / ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ / МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ / ГОСТ 3845-75 / (СТ СЭВ 480-77) / ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ / Москва / ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР / ТРУБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ / Метод испытания гидравлическим давлением / Metallic tubes. Hydraulic pressure / testing method ГОСТ / 3845-75* / (СТ СЭВ 480-77) / Взамен / ГОСТ 3845-65 / Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.12.75 № 4102 срок введения установлен / с 01.01.77 / Постановлением Госстандарта СССР от 23.10.86 № 3183 срок действия продлен / до 01.07.97 / Настоящий стандарт распространяется на трубы из стали, чугуна, цветных металлов и устанавливает метод испытания их внутренним гидравлическим давлением для проверки прочности и плотности основного металла труб и сварных швов. / Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 480-77 в части испытания гидравлическим давлением. / (Измененная редакция, Изм. № 1). / 1. ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА / Гидравлический пресс любой конструкции, обеспечивающий испытание в соответствии с требованиями настоящего стандарта. / Манометры 1-го класса точности-для контроля пробного давления при испытании особотонкостенных труб ( 0,01 при D£ 102 мм); манометры не ниже класса точности 2,5-при испытании остальных труб. / 2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ / 2.1. Наибольшая величина пробного давления должна рассчитываться по формулам, приведенным ниже. / 2.1.1. Наибольшее пробное давление для круглых монометаллических бесшовных труб диаметром до 550 мм и сварных труб диаметром до 480 мм включительно (Р1), МПа (кгс/см2), и (Р2), МПа (кгс/см2), вычисляют по формулам: / ; / ; (1) / ; / ; (2) / , / где s-минимальная (с учетом минусового допуска) толщина стенки трубы, мм; / D-номинальный наружный диаметр трубы, мм; / R-допускаемое напряжение в стенке трубы при испытании, МПа (кгс/мм2); / Dp-расчетный диаметр трубы, мм, в качестве которого может быть использован: / наружный диаметр Dp = D (для обсадных и насосно-компрессорных труб), / средний диаметр Dp = D-s (для бесшовных, в том числе котельных, свертнопаяных и сварных труб с отношением ). / Формулы (2) применяются для бесшовных, в том числе котельных, свертнопаяных и сварных труб с отношением. / 2.1.2. Величину пробного давления или расчетную формулу (или ссылку на нее), а также допускаемое напряжение указывают в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции. / 2.1.3. Наибольшее давление (Р3), МПа (кгс/см2), для биметаллических круглых труб вычисляют по формулам: / ; (3) / , / где RВ, Rн-допускаемые напряжения для металла внутреннего и наружного слоев, МПа (кгс/мм2), устанавливаются в стандартах на соответствующие виды труб; / sВ-толщина внутреннего слоя металла, мм. При расчете испытательного давления, когда RВ < Rн в формулы (3) подставляется наибольшая (с учетом плюсового допуска) толщина внутреннего слоя. При условии, когда RВ > Rн в формулы (3) подставляется наименьшая (с учетом минусового допуска) толщина внутреннего слоя. / Если допускаемое напряжение каждого слоя в отдельности неизвестно, то расчет пробного давления для биметаллических труб производят по формулам (1) с подстановкой Dр = D-s и среднего допускаемого напряжения. / 2.1.1-2.1.3. (Измененная редакция, Изм. № 2). / 2.1.4. Наибольшее пробное давление для сварных труб диаметром 530 мм и более вычисляют по формулам (1) с подстановкой Dp = D-2s. / Расчет пробного давления (Р4), МПа (кгс/см2), при испытании труб на прессах различной конструкции с осевым подпором производят по формуле (4), что является эквивалентным пробному давлению без осевого подпора Р1. / ; (4) / ; / где N-коэффициент, учитывающий напряжения изгиба, возникающие под действием массы трубы и наполняющей жидкости; / , / l-наибольшее расстояние между опорами, удерживающими трубу в процессе гидроиспытания, либо максимальная длина трубы при отсутствии опор, м; / К-коэффициент, учитывающий осевой подпор, зависящий от способа герметизации полости сварной трубы на время гидравлического испытания, равный: / для гидропрессов с торцовым упорным уплотнением / К = 0,97, / для гидропрессов с манжетным уплотнением со слежением / , / для гидропрессов с торцовым распорным уплотнением / , / где 0,07-коэффициент, гарантирующий герметизацию внутреннего объема трубы; / Dr-внутренний диаметр подвижной части уплотняющей головки пресса, мм; / D-диаметр центрального цилиндра подачи воды, мм. / При испытании двухслойных труб в качестве минимальной толщины стенки в формулы (1), (4) подставляется суммарная толщина слоев с учетом суммарного минусового допуска. / (Измененная редакция, Изм. № 1, 2). / 2.2. Наибольшая величина пробного давления для профильных, гнутых и чугунных труб устанавливается в стандартах на соответствующие виды труб. / 2.3. В качестве наполнителя, передающего давление на стенку трубы, должна применяться вода, эмульсия или другая жидкость. / 2.4. Перед испытанием воздух из трубы должен быть вытеснен наполняющей жидкостью. / 2.5. Нарастание давления при испытании всех труб и сброс давления при испытании особотонкостенных труб ( 0,01 при D£ 102 мм) должны производиться плавно (без гидравлических ударов). / 2.6. Время выдержки труб под пробным давлением устанавливается в стандартах на соответствующие виды труб. / 2.7. Стальные сварные трубы диаметром 530 мм и более, а также чугунные трубы всех размеров во время выдержки их при испытательном давлении должны механизированным способом обстукиваться молотками или роликами массой 0,5-0,8 кг. По соглашению потребителя с изготовителем обстукивание может не проводиться. / 3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ / 3.1. Труба считается выдержавшей испытание, если при испытании не будет визуально обнаружено течи рабочей жидкости и после испытания остаточной деформации (выпучивания) стенки, выводящей диаметр трубы за предельные отклонения. / 4. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ / В протоколе испытания следует указать: / материал и размеры трубы; / полученные результаты. / (Введен дополнительно, Изм. № 1).